黄 石 山 力 兴 冶 薄 板 有 限 公 司

价    格    领    导    小    组

山价销字〔2020〕6号

黄石山力兴冶薄板有限公司关于2020年8月份

产品价格调整通知

经公司研究决定，2020年8月份订购我公司各线产品合同，执行价格如下：

一、镀锌卷出厂价格：（单位：元/吨）

| 牌号 | 规格（mm） | 销售价格 | 牌号 | 规格（mm） | 销售价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGCCZ60 | 0.30 | 5740 | SGCCZ60 | 0.65 | 5125 |
|  | 0.32 | 5640 |  | 0.70 | 5100 |
|  | 0.35 | 5560 |  | 0.75 | 5080 |
|  | 0.37 | 5440 |  | 0.80 | 5060 |
|  | 0.40 | 5370 |  | ≥0.90 | 5020 |
|  | 0.42 | 5330 |  | ≥1.00 | 5000 |
|  | 0.45 | 5300 |  | ≥1.40 | 4980 |
|  | 0.47 | 5260 |  | ≥1.70 | 4970 |
|  | 0.50 | 5220 |  | ≥2.00 | 4960 |
|  | 0.55 | 5180 | SGHCZ80 | ≥2.30 | 4960 |
|  | 0.60 | 5150 |  | ≥3.00 | 4930 |

1、表列价格为有花镀锌卷出厂含税价格，宽度为1000mm、1200mm、1219mm、1250mm，非标宽度规格加价：1000mm以上非标宽度加价50元/吨，900mm-1000mm 的非标宽度加价120元/吨。具体的订货优惠详见公司产品销售政策。

2、材质加价：DX53D加价250元/吨；SGH400加价50元/吨；SGH440加价150元/吨；G550加价200元/吨（最低订货量100吨）。

3、钝化方式加价：

（1）环保钝化加价：环保钝化加价50元/吨。

（2）无铬钝化、无铬耐指纹加价：1.00及以上加价100元/吨；1.00以下加价200元/吨。

4、表列价格为合格品价格，协议品协商定价。

5、表列价格为普通包装价格，精包装加价20元/吨。客户订货要求卷重≤4吨/卷的包装加价20元/吨；客户订货要求卷重≥8吨/卷的包装减价10元/吨；客户订货要求简包装的减价10元/吨。

6、客户订购镀锌卷厚度≤3.0的低镀层产品，我公司采取协商定价方式销售；客户订购镀锌锌层增厚产品，我公司采取加价方式销售，具体加价明细如下：（单位：元/吨）

| 牌号 | 厚度（mm） | Z80 | Z100 | Z120 | Z150 | Z180 | Z200 | Z220 | Z250 | Z275 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGCC | ≥0.3 | 152 | 304 | 456 | 684 |  |  |  |  |  |
|  | ≥0.32 | 144 | 288 | 432 | 648 |  |  |  |  |  |
|  | ≥0.35 | 130 | 260 | 390 | 585 |  |  |  |  |  |
|  | ≥0.37 | 125 | 250 | 374 | 562 |  |  |  |  |  |
|  | ≥0.4 | 114 | 228 | 342 | 513 |  |  |  |  |  |
|  | ≥0.42 | 109 | 218 | 326 | 490 | 653 | 762 |  |  |  |
|  | ≥0.45 | 102 | 205 | 307 | 461 | 614 | 717 |  |  |  |
|  | ≥0.47 | 98 | 195 | 293 | 439 | 586 | 683 |  |  |  |
|  | ≥0.5 | 91 | 182 | 274 | 410 | 547 | 638 |  |  |  |
|  | ≥0.55 | 82 | 163 | 245 | 367 | 490 | 571 | 653 | 775 | 877 |
|  | ≥0.6 | 75 | 150 | 226 | 338 | 451 | 526 | 602 | 714 | 808 |
|  | ≥0.65 | 70 | 140 | 210 | 315 | 420 | 490 | 560 | 665 | 753 |
|  | ≥0.7 | 66 | 132 | 198 | 297 | 396 | 462 | 528 | 627 | 710 |
|  | ≥0.75 | 62 | 124 | 186 | 279 | 372 | 434 | 496 | 589 | 667 |
|  | ≥0.8 | 58 | 116 | 174 | 261 | 348 | 406 | 464 | 551 | 624 |
|  | ≥0.9 | 50 | 99 | 149 | 223 | 298 | 347 | 397 | 471 | 533 |
|  | ≥1.0 | 46 | 92 | 138 | 207 | 276 | 322 | 368 | 437 | 495 |
|  | ≥1.1 | 44 | 88 | 132 | 198 | 264 | 308 | 352 | 418 | 473 |
|  | ≥1.2 | 38 | 76 | 114 | 171 | 228 | 266 | 304 | 361 | 409 |
|  | ≥1.3 | 36 | 72 | 108 | 162 | 216 | 252 | 288 | 342 | 387 |
|  | ≥1.4 | 34 | 68 | 102 | 153 | 204 | 238 | 272 | 323 | 366 |
|  | ≥1.5 | 30 | 60 | 90 | 135 | 180 | 210 | 240 | 285 | 323 |
|  | ≥1.6 | 27 | 54 | 82 | 122 | 163 | 190 | 218 | 258 | 292 |
|  | ≥1.7 | 26 | 51 | 77 | 115 | 154 | 179 | 205 | 243 | 275 |
|  | ≥1.8 | 24 | 48 | 72 | 108 | 144 | 168 | 192 | 228 | 258 |
|  | ≥1.9 | 24 | 48 | 72 | 108 | 144 | 168 | 192 | 228 | 258 |
|  | ≥2.0 | 22 | 45 | 67 | 101 | 134 | 157 | 179 | 213 | 241 |
|  | ≥2.3 |  | 21 | 42 | 73 | 104 | 125 | 146 | 177 | 203 |
|  | ≥2.5 |  | 19 | 38 | 67 | 96 | 115 | 134 | 163 | 187 |
|  | ≥2.75 |  | 18 | 35 | 62 | 88 | 106 | 123 | 150 | 172 |
|  | ≥3.0 |  | 16 | 32 | 56 | 80 | 96 | 112 | 136 | 156 |
|  | ≥3.5 |  | 14 | 29 | 50 | 72 | 86 | 101 | 122 | 140 |
|  | ≥4.0 |  | 14 | 29 | 50 | 72 | 86 | 101 | 122 | 140 |

二、冷连退卷出厂价格：（单位：元/吨）

| 牌号 | 规格（mm） | 销售价格 | 规格（mm） | 销售价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPCC-DC01 | ≥0.40 | 4800 | ≥0.80 | 4680 |
|  | ≥0.50 | 4770 | ≥0.90 | 4670 |
|  | ≥0.60 | 4740 | ≥1.00 | 4660 |
|  | ≥0.70 | 4710 |  |  |

1、表列价格为出厂含税价格，宽度为1000mm、1200mm、1219mm、1250mm，具体的订货优惠详见公司产品销售政策。

2、材质加减价：DC03加价200元/吨；DC04加价500元/吨；DC05加价700元/吨；DC06加价900元/吨。

3、表列价格为合格品价格，协议品协商定价。

4、表列价格为普通包装价格。

三、轧硬卷出厂价格：（单位：元/吨）

| 牌号 | 规格（mm） | 价格（元/吨） | 规格（mm） | 价格（元/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPCC-1B | ≥0.27 | 4680 | ≥0.38 | 4590 |
|  | ≥0.30 | 4630 | ≥0.40 | 4580 |
|  | ≥0.32 | 4620 | ≥0.45 | 4560 |
|  | ≥0.34 | 4610 | ≥0.70 | 4530 |
|  | ≥0.36 | 4600 |  |  |

1、表列价格为出厂含税价格。

2、表列价格交货状态含板头尾、含超厚部分，每卷不超过350公斤。

3、表列价格为普通包装价格，精包装加价50元/吨。

四、无取向电工钢卷出厂价格：（单位：元/吨）

| 牌 号 | 销 售 价 格 |
| --- | --- |
| 50W470 | 5880 |
| 50W600 | 5330 |
| 50W800 | 5130 |
| 50W1000 | 5030 |
| 50W1300 | 5030 |

五、彩涂卷出厂价格：（单位：元/吨）

| 序号 | 规格（厚度：mm） | 宽度1000mm 出厂价 | 宽度1000mm 参考米数 | 宽度1200mm 出厂价 | 宽度1200mm 参考米数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.25 | 6950 | 510 | 7000 | 425 |
| 2 | 0.26 | 6850 | 490 | 6900 | 408 |
| 3 | 0.27 | 6800 | 471 | 6850 | 393 |
| 4 | 0.286 | 6700 | 463 | 6800 | 385 |
| 5 | 0.3 | 6650 | 431 | 6700 | 359 |
| 6 | 0.32 | 6600 | 410 | 6600 | 341 |
| 7 | 0.35 | 6500 | 375 | 6500 | 312 |
| 8 | 0.37 | 6450 | 350 | 6450 | 290 |
| 9 | 0.4 | 6400 | 325 | 6400 | 270 |
| 10 | 0.42 | 6350 | 310 | 6350 | 258 |
| 11 | 0.45 | 6300 | 295 | 6300 | 247 |
| 12 | 0.47 | 6250 | 273 | 6250 | 228 |
| 13 | 0.5 | 6250 | 265 | 6250 | 221 |
| 14 | 0.55 | 6200 | 240 | 6200 | 200 |
| 15 | 0.6 | 6150 | 219 | 6150 | 183 |
| 16 | 0.65 | 6150 | 202 | 6150 | 165 |
| 17 | 0.7-1.2 | 6100 | 187 | 6100 | 156 |

1、表列价格为出厂含税价格。

2、以上价格为镀锌层60g/㎡，颜色海蓝、白灰合格品精包装含税现款定货价格。绯红色加价100元/吨；A级品降价400元/吨，B级品降价1000元/吨,A、B级利用品不提质量异议。如客户对其他颜色、镀锌层、涂膜厚度有特殊要求的价格另议。

六、酸洗商品材出厂价格：（单位：元/吨）

1、长协客户：按合同月份武钢热轧原料对应规格结算价格加价200元/吨结算。

2、非长协客户：按合同月份武钢热轧原料对应规格结算价格加价230元/吨结算。

3、以上价格均为含税结算价格。

七、其他：

1、客户来料酸洗不剪边加工：100元/吨。

2、分条加工费执行原价格不变。对分条后的还原包装，是指防水纸+捆带的包装方式。

八、以上价格均为含税价格。承兑贴息率为3.2‰/月（不含税），对非上市公司银行签发的银行承兑汇票，在此基础上再上浮10%收取贴息。其中：

1、期货协议客户承兑贴息基准日规定如下：

在10日前收到承兑的，承兑贴息基准日为以当月10日起计息。

在20日前收到承兑的，承兑贴息基准日为以当月20日起计息。

在30日前收到承兑的，承兑贴息基准日为以当月30日起计息。

2、现货客户承兑贴息基准日为收到承兑当日。

九、本文解释权属黄石山力兴冶薄板有限公司价格领导小组。

特此通知。

黄石山力兴冶薄板有限公司价格领导小组

2020年7月26日

黄石山力兴冶薄板有限公司价格领导小组                   2020年7月26日印发

# Text boxes

文件